附件

绍兴市传统产业主要产品能效标准

一、纺织印染行业能耗限额

1、梭织印染布能耗限额

- 梭织印染布单位产品能耗限额准入值

| 类别 | 可比单位综合能耗限额准入值（kgce/hm） | 可比单位新水消耗限额准入值（t/hm） |
| --- | --- | --- |
| 梭织印染布 | ≤22 | ≤1.01 |

- 梭织印染布单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 可比单位综合能耗限额先进值（kgce/hm） | 可比单位新水消耗限额先进值（t/hm） |
| --- | --- | --- |
| 梭织印染布 | ≤18.69 | ≤0.86 |

- 梭织印染布主要生产工序单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 主要生产工序 | 可比单位综合能耗限额先进值（kgce/hm） |
| --- | --- | --- |
| 梭织印染布 | 染色 | ≤8.23 |
|  | 印花 | ≤7.69 |
|  | 定型 | ≤5.20 |

- 针织印染布能耗限额

- 针织印染布单位产品能耗限额准入值

| 类别 | 可比单位综合能耗限额准入值（tce/t） | 可比单位新水消耗限额准入值（t/t） |
| --- | --- | --- |
| 针织印染布 | ≤0.96 | ≤80 |

- 针织印染布单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 可比单位综合能耗限额先进值（tce/t） | 可比单位新水消耗限额先进值（t/t） |
| --- | --- | --- |
| 针织印染布 | ≤0.69 | ≤28.91 |

- 针织印染布主要生产工序单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 主要生产工序 | 可比单位综合能耗限额先进值（tce/t） |
| --- | --- | --- |
| 针织印染布 | 染色 | ≤0.199 |
|  | 印花 | ≤0.282 |
|  | 定型 | ≤0.366 |

3、梭织坯布能耗限额要求

- 梭织坯布单位产品能耗限额准入值

| 类别 | 可比单位电耗限额准入值（kWh/hm） | 可比单位综合能耗限额准入值（kgce/hm） |
| --- | --- | --- |
| 梭织坯布 | ≤15 | ≤3 |

- 梭织坯布单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 可比单位电耗限额先进值（kWh/hm） | 可比单位综合能耗限额先进值（kgce/hm） |
| --- | --- | --- |
| 梭织坯布 | ≤14.85 | ≤1.84 |

4、针织坯布能耗限额要求

- 针织坯布单位产品能耗限额准入值

| 类别 | 可比单位电耗限额准入值（kWh/t） | 可比单位综合能耗限额准入值（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 针织坯布 | ≤780.79 | ≤96.24 |

- 针织坯布单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 可比单位电耗限额先进值（kWh/t） | 可比单位综合能耗限额先进值（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 针织坯布 | ≤663.67 | ≤81.8 |

二、有色金属行业能耗限额

1、铜及铜合金棒材能耗限额

- 铜及铜合金棒材单位产品能耗限额准入值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额准入值 （kgce/t） |
| --- | --- |
| 挤压黄铜棒 | ≤230 |
| 连铸黄铜棒 | ≤121 |

- 铜及铜合金棒材单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额先进值 （kgce/t） |
| --- | --- |
| 挤压黄铜棒 | ≤130 |
| 连铸黄铜棒 | ≤70 |

- 铜及铜合金棒材主要生产工序单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 主要生产工序 | 可比单位综合能耗限额先进值（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 挤压黄铜棒 连铸黄铜棒 | 熔炼 | ≤55 |

2、铜及铜合金管材能耗限额要求

- 铜及铜合金管材单位产品能耗限额准入值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额准入值 （kgce/t） |
| --- | --- |
| 挤压黄铜管 | ≤320 |
| 紫铜直管 | ≤290 |
| 紫铜盘管 | ≤290 |

- 铜及铜合金管材单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额先进值 （kgce/t） |
| --- | --- |
| 挤压黄铜管 | ≤130 |
| 紫铜直管 | ≤95 |
| 紫铜盘管 | ≤155 |

- 铜及铜合金管材主要生产工序单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 主要生产工序 | 可比单位综合能耗限额先进值（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 挤压黄铜管 紫铜直管 紫铜盘管 | 熔炼 | ≤55 |

三、珍珠及珍珠制品行业能耗限额

1、珍珠项链能耗限额

- 珍珠项链单位产品能耗限额准入值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额准入值 （kgce/t） |
| --- | --- |
| 珍珠项链 | ≤70 |

- 珍珠项链单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额先进值 （kgce/t） |
| --- | --- |
| 珍珠项链 | ≤60 |

2、珍珠粉能耗限额

- 珍珠粉单位产品能耗限额准入值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额准入值 （kgce/t） |
| --- | --- |
| 珍珠粉 | ≤625 |

- 珍珠粉单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额先进值 （kgce/t） |
| --- | --- |
| 珍珠粉 | ≤530 |

注：珍珠粉单耗适用5000目~12500目产品

- 珍珠粉主要生产工序单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 主要生产工序 | 可比单位综合能耗限额先进值（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 珍珠粉 | 粉碎 | ≤280 |
|  | 研磨 | ≤115 |
|  | 烘干 | ≤105 |

注：珍珠粉主要生产工序单耗适用5000目~12500目产品

四、黄酒行业能耗限额

- 黄酒单位产品能耗限额准入值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额准入值 （kgce/KL） |
| --- | --- |
| 机械酿造 | ≤55 |
| 灌装 | ≤60 |

- 黄酒产品能耗限额先进值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额先进值 （kgce/KL） |
| --- | --- |
| 机械酿造 | ≤50 |
| 灌装 | ≤55 |

五、化工行业能耗限额

- 分散染料（主要产品）单位产品能耗限额准入值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额准入值（kgce/t） | 单位产品新水消耗限额准入值（t/t） |
| --- | --- | --- |
| 分散黑（ECT） | ≤600 | ≤11 |
| 分散深蓝（HGL） | ≤700 | ≤25 |
| 分散黄棕（S-2RFL） | ≤560 | ≤11 |
| 分散红玉（S-2GFL） | ≤550 | ≤9 |

注：分散染料成品含水率4-7%，染料强度150%-300%

- 分散染料（主要产品）单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额先进值（kgce/t） | 单位产品新水消耗限额先进值（t/t） |
| --- | --- | --- |
| 分散黑（ECT） 300% | ≤480 | ≤6.0 |
| 分散深蓝（HGL） 150% | ≤570 | ≤16 |
| 分散黄棕（S-2RFL）150% | ≤520 | ≤9.5 |
| 分散红玉（S-2GFL）150% | ≤470 | ≤7.0 |

注：分散染料成品含水率4-7%，染料强度150%-300%

- 活性染料（主要产品）单位产品能耗限额准入值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额准入值（kgce/t） | 单位产品新水消耗限额准入值（t/t） |
| --- | --- | --- |
| 活性红（R-2BF） | ≤700 | ≤6 |
| 活性黄（R-4RFL） | ≤500 | ≤6 |
| 活性黑（RHH） | ≤580 | ≤6 |

注：活性染料成品含水率4-7%，原始含固率25-32%。

- 活性染料（主要产品）单位产品能耗限额先进值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额先进值（kgce/t） | 单位产品新水消耗限额先进值（t/t） |
| --- | --- | --- |
| 活性红（R-2BF） | ≤550 | ≤3 |
| 活性黄（R-4RFL） | ≤400 | ≤3 |
| 活性黑（RHH） | ≤470 | ≤3 |

注：活性染料成品含水率4-7%，原始含固率25-32%。

- 维生素E油产品能耗限额先进值

| 类别 | 单位产品综合能耗限额先进值 （tce/t） |
| --- | --- |
| VE油 | ≤2.5 |